光纤光栅串

特征：光纤光栅是把多个光栅刻写在同一根光纤上，适合于长距离和多点同时测试。 光纤光栅串能提高系统的稳定性和可靠性，同时简化整个传感系统。成都奎光科技能根据客户的不同要求提供个性化的光纤光栅串。灵敏度高、动态范围大、不受电磁干扰、稳定性好、 体积小、使用灵活、易于同光纤集成、可靠性高、成本低 、可埋入智能结构。

应用：分布式传感系统、波长参考、航空工程。

产品规格：

| 参数 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 中心波长 | nm | 1510～1590 |
| 波长偏差 | nm | +/-0.5 |
| 反射率 | % | 1~99 |
| 边摸抑制比 | dB | ≥8（未切趾）≥15（切趾） |
| 3dB带宽 | nm | 0.1～1 |
| 栅区涂覆 | -- | Acrylate |
| 栅区长度 | mm | 1～20 |
| 抗拉力 | kpsi | ≥100 |
| 光纤类型 | -- | SMF-28eOr Polyimide Fiber |
| 光纤长度 | M | 定制 |
| 栅区数量 | Pcs | 1～20 |
| 工作温度 | ℃ | -40～120 |
| 具体参数可以定制 |  |  |
| 光谱图 |  |  |